1. 产品特性

1）透明度高

2）良好的加工性能

3）优良稳定的物理性能和回弹性

4）符合US FDA和UL94 HB标准

2. 主要应用

高品质要求的按键、杂件、密封件

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准(GB/T) | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 |  |  |  |  |  |  |
| 线收缩率 (%) | 130mm×130mm | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 32 | 41 | 52 | 61 | 72 | 81 | 90 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 7.8 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 7.0 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 666 | 525 | 422 | 346 | 273 | 170 | 138 |
| 扯断永久变形(%) | 528-1998 | 6.0 | 4.8 | 5.6 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 6.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 19 | 19 | 22 | 22 | 20 | 22 | 24 |