- 产品特性

1） 高透明度

2）良好的加工性能

2）优秀的机械和电气性能

3）符合US FDA和ROHS标准

2. 主要应用

母婴用品（奶嘴、奶瓶）

医疗用品

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 2031M | 2041M | 2051M | 2061M | 2071M | 2081M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 透明 |  |  |  |  |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 30 | 42 | 51 | 62 | 71 | 82 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 8.6 | 10.5 | 9.8 | 10.5 | 10.0 | 9.0 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 816 | 645 | 530 | 465 | 320 | 225 |
| 扯断永久变形(%) | 528-1998 | 7.0 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | 2.8 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 18 | 28 | 32 | 32 | 30 | 26 |