- 产品特性

1）良好的加工性能

2）良好的物理稳定性

2）符合REACH、UL94 V-0、ROHS标准

2. 主要应用

电线、电缆、阻燃部件

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准(GB/T) | 832 | 842 | 852 | 862 | 872 | 882 | 892 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 白色 |  |  |  |  |  |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 33 | 40 | 50 | 60 | 71 | 82 | 87 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 5.2 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 6.3 | 4.0 | 3.0 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 641 | 420 | 292 | 225 | 206 | 108 | 60 |
| 扯断永久变形(%) | 528-1998 | 4.4 | 6.4 | 2.6 | 4.8 | 3.4 | 2.4 | 8.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 14 | 12.0 |