- 产品特性

1）良好的加工性能

2）良好的耐油性

3）良好的加工性能

4）良好的物理性能

5）符合ROHS标准

2. 主要应用

管子、密封件

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 351 | 371 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 灰白色 |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 51 | 72 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 8.7 | 8.8 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 333 | 204 |
| 扯断永久变形(%) | 528-1998 | 5.4 | 2.8 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 23 | 20 |