- 产品特性

1）良好的加工性能

2）良好的耐热性

2）良好的物理性能

3）符合ROHS标准

2. 主要应用

汽车配件

电线、电缆、胶管

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准(GB/T) | 551T(R) | 561T(R) | 571T(R) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | T为半透明 ，TR为红色 |  |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 51 | 60 | 71 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 10.0 | 9.8 | 10.1 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 563 | 415 | 313 |
| 扯断永久变形(%) | 528-1998 | 4.6 | 4.0 | 4.2 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 33 | 32 | 29 |

| 检测项目 | 检测标准(GB/T) | 551HT | 561HT | 571HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 红色 |  |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 49 | 59 | 70 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 8.9 | 9.8 | 10.0 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 326 | 280 | 205 |
| 扯断永久变形(%) | 528-1998 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 26 | 24 | 24 |