- 产品特性

1） 高回弹性

2）良好的加工性能

2）优良稳定的物理特性

3）符合ROHS标准

2. 主要应用

按键、密封件

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 151T | 161T | 171T | 241 TM | 251 TM | 261 TM | 271 TM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 |  |  | 透明 |  |  |  |
| 线收缩率 (%) | 130mm×130mm | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 51 | 60 | 71 | 40 | 50 | 61 | 70 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 7.0 | 7.8 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 9.8 | 9.6 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 338 | 256 | 206 | 376 | 336 | 299 | 239 |
| 扯断永久变形(%) | 528-1998 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 1.6 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 20 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 |