- 产品特性

1）良好的自润滑性

2）良好的耐油性

3）良好的加工性能

4）良好的机械性能

5）符合FDA, ROHS标准

2. 主要应用

汽车配件（线束、垫片、垫圈等）

密封件

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 120M | 130M | 140M | 150M | 160M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 半透明 |  |  |  |  |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 20 | 30 | 40 | 50 | 59 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 6.5 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.8 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 653 | 482 | 420 | 376 | 305 |
| 扯断永久变形(%) | 528-1998 | 6.0 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 4.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 |