- 产品特性

1）超低的压缩永久变形

2. 主要应用

密封件、垫片、胶辊

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 2771 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 白色 |
| 硬度(邵氏) | GB/T531-1992 | 71 |
| 拉伸强度(MPa) | GB/T528-1998 | 8.0 |
| 伸长率(%) | GB/T528-1998 | 176 |
| 扯断永久变形(%) | GB/T528-1998 | 2.2 |
| 撕裂强度(KN/m) | GB/T529-1999 | 20 |
| 压缩永久变形(175℃*22h)(%) | - | 25.0 |