- 产品特性

1）硬度低

2）高弹性伸长特性

2）符合REACH、LFGB、ROHS标准

2. 主要应用

泳具等低硬度制品

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准(GB/T) | 2008 | 2021 | 121K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 |  |  |
| 硬度(邵氏) | GB/T531-1992 | 8 | 25 | 19 |
| 拉伸强度(MPa) | GB/T528-1998 | - | 7.5 | 5.6 |
| 伸长率(%) | GB/T528-1998 | - | 702 | 680 |
| 扯断永久变形(%) | GB/T528-1998 | - | 5.6 | 8.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | GB/T529-1999 | - | 19 | 11 |