- 产品特性

- 良好的加工性能

- 良好弹性

- 符合ROHS、EACH、FDA、LFGB 标准

2. 主要应用

高品质要求的按键、密封件、杂件

3. 包装

20KG/桶，200KG/桶

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 9520 | 9530 | 9540 | 9550 | 9560 | 9570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 |  |  |  |  |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 21 | 31 | 42 | 50 | 60 | 68 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 650 | 600 | 350 | 500 | 350 | 280 |
| 拉伸永久变形(%) | 528-1998 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |