- 产品特性

- 良好的力学与物理性能

- 良好的出油性能

- 良好的冷热稳定性

- 良好的耐热性

- 符合ROHS、FDA 标准

2. 主要应用

汽车配件

3. 包装

20KG/桶，200KG/桶

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 9830Y | 9840Y | 9850Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 |  |  |
| 密度(g/cm3) |  | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 31 | 42 | 50 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 6.0 | 8.5 | 9.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 15.0 | 25.0 | 30.0 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 650 | 600 | 500 |