- 产品特性

- 良好的拉伸强度和撕裂强度

- 良好的流动性

- 良好冷热稳定性

- 良好耐热老化性

- 符合ROHS、FDA标准

2. 主要应用

衣服图案、文字

3. 包装

20KG/桶，200KG/桶

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 9840D |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 |
| 粘度(mPa.s) |  | 100,000 |
| 密度(g/cm3) |  | 1.12 |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 40 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 6.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 23.0 |
| 断裂延伸率(%) | 528-1998 | 340 |