- 产品特性

- 良好的拉伸和撕裂强度

- 良好的流动性

- 良好冷热稳定性

- 良好的耐热老化性

- 符合ROHS、FDA标准

2. 主要应用

玻璃纤维布

3. 包装

20KG/桶，200KG/桶

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 9130 | 9135 | 9140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 | 高透明 | 高透明 |
| 粘度(mPa.s) |  | 15,000 | 80,000 | 30,000 |
| 密度(g/cm3) |  | 1.10 | 1.11 | 1.08 |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 33 | 40 | 40 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 3.5 | 6.0 | 5.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 15.0 | 23.5 | 20.0 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 280 | 328 | 250 |