- 产品特性

- 良好的流动性

- 可调节粘度

- 符合ROHS、FDA标准

2. 主要应用

丝网印刷、喷印

3. 包装

20KG/桶，200KG/桶

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 9750X | 9720A/B | 9740A/B | 9750A/B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 透明 |  |  |  |
| 混合比 |  | 1 part | A:B=2:100 | A:B=2:100 | A:B=2:100 |
| 粘度(mPa.s) |  | 600,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 |
| 密度(g/cm3) |  | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 50 | 22 | 40 | 50 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 8.0 | 2.5 | 5.0 | 7.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 20.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 |
| 伸长率 (%) | 528-1998 | 500 | 600 | 450 | 350 |