- 产品特性

- 透明、无毒、无味

- 良好的化学稳定性、绝缘性、耐潮性

- 良好的抗寒、抗热性（-50°C~+200°C）

- 较低的表面张力

- 良好的粘度稳定性

2. 主要应用

透明度高的液体胶产品

3. 包装

180KG/桶，200KG/桶

4.典型物性表

| 型号 | 外观 | 封端 | 粘度 (mpa.s) | 乙烯基含量 (%) | 挥发份 (%) | 甲苯中溶解性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GFBP100 | 无色透明 | 甲基封端 | 100,000-150,000 | 0.14-0.17 | ≤1.0 | Soluble |
| GFBP60 | 无色透明 | 乙烯基封端 | 60,000-80,000 | 0.18-0.22 | ≤1.0 | Soluble |
| GFBP30 | 无色透明 | 甲基封端 | 20,000-30,000 | 0.23-0.29 | ≤1.0 | Soluble |
| GFBP10 | 无色透明 | 乙烯基封端 | 7,000-11,000 | 0.37-0.43 | ≤1.0 | Soluble |
| GFBP01 | 无色透明 | 乙烯基封端 | 1000-2000 | 0.71-0.85 | ≤1.0 | Soluble |
| GFBP03 | 淡黄色透明 | 乙烯基封端 | 3000-5000 | 8-10 | ≤2.0 | Soluble |