- 产品特性

- 较高的强度和透明度

- 高温快速硫化

- 符合ROHS、FDA 标准

2. 主要应用

泳具、电气部件、厨具

3. 包装

20KG/桶，200KG/桶

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 9610 | 9620 | 9630 | 9640 | 9650 | 9660 | 9670 | 9680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 透明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 10 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | 68 | 79 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 8.0 |
| 伸长率 (%) | 528-1998 | 750 | 700 | 650 | 9.0 | 550 | 450 | 400 | 200 |
| 拉伸永久变形(%) | 528-1998 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 550 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 43.0 | 30.0 |