- 产品特性

- 较高的回弹性

- 良好的耐老化性能

- 符合ROHS、FDA 标准

2. 主要应用

按键、机械配件

3. 包装

20KG/桶，200KG/桶

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 9840T | 9850T | 9860T | 9870T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 |  |  |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 40 | 50 | 60 | 68 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 500 | 400 | 350 | 280 |
| 拉伸永久变形(%) | 528-1998 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 25 | 30 | 40 | 40 |