产品介绍

1. 型号：GF9840M (A/B)

2. 产品描述

本系列产品为铂金催化双组份液体硅橡胶，使用的混合比例为10:1。

3. 产品特性

1）优良的弹性和脱模性

2）优良的热稳定性和耐候性(使用的温度-60℃～250℃)

3）缩水率稳定

4）铂金催化，无毒且无异味

5）优良的物理性能，翻模次数高

6）符合EU RoHS标准

4. 包装

20KG/桶或200KG/桶

5.典型物性表

| 检测项目 | 单位 | 检测标准(GB/T) | GF9840M |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 半透明 |
| 粘度 | mPa.s |  | 80,000 |
| 密度 | g/cm3 |  | 1.12 |
| 邵氏A硬度 | Shore A | 531.1-2008 | 40 |
| 拉伸强度 | MPa | 528-1998 | 5.0 |
| 撕裂强度 | KN/m | 529-2008 | 25 |
| 断裂伸长率 | % | 528-1998 | 350 |

产品应用

用于热固性树脂如环氧树脂的倒模，倒模的制品用作工艺品和装饰品