产品介绍

1. 型号：GF9640/GF9650/GF9660 (A/B)

2. 产品描述

本系列产品为适合注射成型工艺的铂金催化双组份液体硅橡胶，使用的混合比例为1:1。

3. 产品特性

1）优异的拉伸强度和抗斯裂强度

2）优异的透明度

3）优良的热稳定性和耐候性（使用的温度-60℃～250℃）

4）抗黄变

5）耐热老化

6）符合US FDA和EU RoHS标准

4. 包装

20KG/桶或200KG/桶

5.典型物性表

| 检测项目 | 单位 | 检测标准(GB/T) | GF9640 | GF9650 | GF9660 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 透明 | 透明 | 透明 |
| 粘度 | mPa.s |  | 700,000 | 700,000 | 800,000 |
| 密度 | g/cm3 |  | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
| 邵氏A硬度 | Shore A | 531.1-2008 | 40 | 50 | 60 |
| 拉伸强度 | MPa | 528-1998 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| 撕裂强度 | KN/m | 529-2008 | 25 | 30 | 40 |
| 断裂伸长率 | % | 528-1998 | 600 | 550 | 450 |

产品应用

泳镜、表带产品